ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 1 I.1- I.3 от 20.05.2025г.

Комплект (куртка, брюки) спецодежды слесаря

одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий,согласно ГОСТ 12.4.280-2014 и требованиям ТР ТС 019/2011

| N | Наименование | Комплект | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Комплект летняя спецодежды слесаря |  |  |
| I.1 | Куртка зимная с логотипом ЗАО «Газпром Армения» | 1 | Согласно ГОСТ 12.4.280-2014 |
| I.3 | Брюки зимние | 1 | Согласно ГОСТ 12.4.280-2014 |
| Сертификаты соответствия (декларации о соответствии) при обязательном подтверждении соответствия СИЗ. |  |  |  |

Физико-механические свойства материалов (спецодежды)

| Наименование показателя | Значения показателя для подгруппы спецодежды |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Зо | З | Мд | Ми | Мп |
| Поверхностная плотность, г/м, не более | 180 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Воздухопроницаемость*, дм/м·с, не менее | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Гигроскопичность, %, не менее | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Маслоотталкивание (в исходном виде), балл, не менее | - | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Маслоотталкивание после пяти стирок или химических чисток, балл, не менее |  | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Водоотталкивание (в исходном виде), у.е., не менее | - | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Водоотталкивание после пяти стирок или химических чисток, у.е., не менее | - | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Стойкость к проколу, Н, не менее | - | - | - | - | 13 |
| Сопротивление порезу, Н/мм, не менее | - | - | - | - | 2 |

Для пошива выбрать костюм летний. Вариант 2 без подтяжек брюк

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 1  I.5 от 20.05.2025г.

Рабочие зимние батинки

Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий в соответствии ГОСТ 28507-99 и требованиям ТР ТС 019/2011

Специальная обувь с верхом из кожи для защиты от механических воздействий по виду, половозрастным группам, размерам, полнотам и защитным свойствам должна соответствовать требованиям, указанным в таблице

| Вид обуви | Половозрастная группа обуви | Размер обуви по ГОСТ 11373 | Количество полнот | Условное обозначение защитных свойств обуви по ГОСТ 12.4.103 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Летние ботинки слесаря | Мужская | 240-307 | 2 | Мун 5; Мун 15; Мун 25; Мун 50; Мун 100; Мун 200; Мп; Ми; Мут 3; Мул 2; Муб 1 |
| Сертификаты соответствия (декларации о соответствии) при обязательном подтверждении соответствия СИЗ. |  |  |  |  |

Или по аналогичному типу

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 1 I.4, I.8, II.3 от 20.05.2025г.     
Майка поло слесаря (тип поло) и требованиям ТР ТС 019/2011

| N | Наименование | Комплект | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Комплект летняя спецодежды слесаря |  |  |
| I.4, I.8, II.3 | Майка поло с логотипом ЗАО «Газпром Армения» футболка с воротником, цвет синий 19-4056 TPX | 1 | хлопок- 100% |
| Сертификаты соответствия (декларации о соответствии) при обязательном подтверждении соответствия СИЗ. |  |  |  |

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 4  I.6, I.7 от 20.05.2025г.

Комплект (куртка, брюки) спецодежды слесаря

одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий,
 согласно ГОСТ 12.4.280-2014 и требованиям ТР ТС 019/2011

| N | Наименование | Комплект | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Комплект летняя спецодежды слесаря |  |  |
| I.6 | Куртка летняя с логотипом ЗАО «Газпром Армения» без капюшона | 1 | Согласно ГОСТ 12.4.280-2014 |
| I.7 | Брюки летние | 1 | Согласно ГОСТ 12.4.280-2014 |
| Сертификаты соответствия (декларации о соответствии) при обязательном подтверждении соответствия СИЗ. |  |  |  |

Физико-механические свойства материалов (спецодежды)

| Наименование показателя | Значения показателя для подгруппы спецодежды |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Зо | З | Мд | Ми | Мп |
| Поверхностная плотность, г/м, не более | 180 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Воздухопроницаемость*, дм/м·с, не менее | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Гигроскопичность, %, не менее | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Маслоотталкивание (в исходном виде), балл, не менее | - | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Маслоотталкивание после пяти стирок или химических чисток, балл, не менее |  | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Водоотталкивание (в исходном виде), у.е., не менее | - | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Водоотталкивание после пяти стирок или химических чисток, у.е., не менее | - | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Стойкость к проколу, Н, не менее | - | - | - | - | 13 |
| Сопротивление порезу, Н/мм, не менее | - | - | - | - | 2 |

Для пошива выбрать костюм летний. Вариант 2 без подтяжек брюк

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 5  I.9 от 20.05.2025г.

Обувь летняя слесаря

Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий в соответствии ГОСТ 28507-99 и требованиям ТР ТС 019/2011

Специальная обувь с верхом из кожи для защиты от механических воздействий по виду, половозрастным группам, размерам, полнотам и защитным свойствам должна соответствовать требованиям, указанным в таблице

| Вид обуви | Половозрастная группа обуви | Размер обуви по ГОСТ 11373 | Количество полнот | Условное обозначение защитных свойств обуви по ГОСТ 12.4.103 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Летние ботинки слесаря | Мужская | 240-307 | 2 | Мун 5; Мун 15; Мун 25; Мун 50; Мун 100; Мун 200; Мп; Ми; Мут 3; Мул 2; Муб 1 |
| Сертификаты соответствия (декларации о соответствии) при обязательном подтверждении соответствия СИЗ. |  |  |  |  |

По аналогичному типу

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 6  I.10, II.8 от 20.05.2025г.     
Перчатки из хлобка

Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки ГОСТ 12.4.252-2013 и требованиям ТР ТС 019/2011

Таблица 1 - Показатели качества швейных перчаток

| Группа и подгруппа | Показатель качества | Норма |
| --- | --- | --- |
| По 4.1* | Наличие необходимых конструктивных элементов | По НД, утвержденному в установленном порядке |
|  | Основные линейные размеры, см, не менее: |  |
|  | общая длина | 22,0 |
|  | ширина на уровне перегиба напалка | 12,5 |
|  | длина напалка большого пальца | 7,0 |
|  | Требования к стежкам, строчкам и швам | По ГОСТ 29122 |
| От вибраций | Разрывная нагрузка шва, Н | 250 |
|  | Толщина пакета материалов, см, не более | 0,8 |
|  | Эффективность виброгашения, дБ | По ГОСТ 12.4.002 |
| От повышенных температур (контакта с нагретыми поверхностями до 100°С) | Толщина пакета материалов, см, не более | 0,9 |
| От пониженных температур | Толщина пакета материалов, см, не более* | 0,9 |
| * Для всех групп и подгрупп, приведенных в 4.1. |  |  |
| Сертификаты соответствия (декларации о соответствии) при обязательном подтверждении соответствия СИЗ. |  |  |

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 7  I.11 от 20.05.2025г.

Бейсболка, цвет синий 19-4056 TPX с логотипом Газпром Армения

Головные уборы ГОСТ 32118 — 2013 и требованиям ТР ТС 019/2011

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 8   I.12, от 20.05.2025г.

ЗИМНЯЯ ОДЕЖДА СПЕЦИАЛЬНАЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ТЕРМИЧЕСКИХ РИСКОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ДУГИ ГОСТ Р 12.4.234-2012 и требованиям ТР ТС 019/2011

| Наименование показателя | Класс защиты | Значение показателя | Метод испытания |
| --- | --- | --- | --- |
| Куртка из диэлектрической ткани (лет) Брюки из диэлектрической ткани |  | В соответствии ГОСТ Р 12.4.234-2012 |  |
| Сертификаты соответствия (декларации о соответствии) при обязательном подтверждении соответствия СИЗ. |  |  |  |

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 9   1.13, от 20.05.2025г.

ЛЕТНЯЯ ОДЕЖДА СПЕЦИАЛЬНАЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ТЕРМИЧЕСКИХ РИСКОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ДУГИ ГОСТ Р 12.4.234-2012 и требованиям ТР ТС 019/2011

| Наименование показателя | Класс защиты | Значение показателя | Метод испытания |
| --- | --- | --- | --- |
| Куртка из диэлектрической ткани (лет) Брюки из диэлектрической ткани |  | В соответствии ГОСТ Р 12.4.234-2012 |  |
| Сертификаты соответствия (декларации о соответствии) при обязательном подтверждении соответствия СИЗ. |  |  |  |

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 13 II.1-2 от 20.05.2025г.

Комплект куртка, брюки электрогазосварщика

Одежда специальная для защиты от искр и брызг расплавленного металла согласно ГОСТ 12.4.250-2013 и трбованиям ТР ТС 019/2011

Нормативы показателей защитных свойств текстильных полотен, используемых в качестве верхнего слоя спецодежды, приведены в таблице 1.

| Наименование показателя | Класс защиты | Значение показателя | Метод испытания |
| --- | --- | --- | --- |
| Устойчивость к воздействию брызг металла, капля, не менее | 1 | 30 | [3] |
| Стойкость к прожиганию, с, не менее |  |  | ГОСТ 12.4.184 |
| - один слой основной ткани | 2, 3 | По ГОСТ 12.4.105 |  |
| - пакет: один слой основной ткани и защитная накладка из основной ткани или натуральной кожи (спилка) | 2 | 30 |  |
| - защитная накладка | 3 | 50 |  |
| Огнестойкость, с, не более: |  |  | ГОСТ 15898 |
| - время горения после вынесения из огня | 1, 2, 3 | 0 | ГОСТ 11209 |
| - время тления после вынесения из огня | 1, 2, 3 | 0 |  |
| Примечание - Значения показателя стойкости к прожиганию по ГОСТ 12.4.105 распространяются на один слой ткани или на пакет материалов из ткани верха и защитной накладки. |  |  |  |
| Сертификаты соответствия (декларации о соответствии) при обязательном подтверждении соответствия СИЗ. |  |  |  |

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 14  II.4 от 20.05.2025г.

Обувь электрогазосварщика

Обувь специальная с кожаным верхом для защиты от действия повышенных температур ГОСТ 12.4.032-95 и трбованиям ТР ТС 019/2011

Специальная обувь с верхом из кожи для защиты от повышенных температур по виду, половозрастным группам, размерам, полнотам и защитным свойствам должна соответствовать требованиям, указанным в таблице 1.

Таблица 1

| Вид обуви | Половозрастная группа обуви | Размеры по ГОСТ 11373 | Количество полнот | Условное обозначение защитных свойств обуви по ГОСТ 12.4.103 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ботинки | Мужская | 240-307 | 2 | Ти, Тп, Тр |
| Сертификаты соответствия (декларации о соответствии) при обязательном подтверждении соответствия СИЗ. |  |  |  |  |

По аналогичному типу

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 15  II.5 от 20.05.2025г.

Краги сварщика

Одежда специальная для защиты от искр и брызг расплавленного металла согласно ГОСТ 12.4.250-2013 трбованиям ТР ТС 019/2011

Таблица 1 - Нормативные значения показателей защитных свойств пакетов материалов и материалов изделий

| Наименование показателя | Класс защиты | Значение показателя | Метод испытания |
| --- | --- | --- | --- |
| Устойчивость к воздействию брызг металла, капля, не менее | 1 | 30 | [3] |
| Стойкость к прожиганию, с, не менее |  |  | ГОСТ 12.4.184 |
| - один слой основной ткани | 2, 3 | По ГОСТ 12.4.105 |  |
| - пакет: один слой основной ткани и защитная накладка из основной ткани или натуральной кожи (спилка) | 2 | 30 |  |
| - защитная накладка | 3 | 50 |  |
| Огнестойкость, с, не более: |  |  | ГОСТ 15898 |
| - время горения после вынесения из огня | 1, 2, 3 | 0 | ГОСТ 11209 |
| - время тления после вынесения из огня | 1, 2, 3 | 0 |  |
| Примечание - Значения показателя стойкости к прожиганию по ГОСТ 12.4.105 распространяются на один слой ткани или на пакет материалов из ткани верха и защитной накладки. |  |  |  |
| Сертификаты соответствия (декларации о соответствии) при обязательном подтверждении соответствия СИЗ. |  |  |  |

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 16  II.6 от 20.05.2025г.

### Щиток электрагазосварщика, Маска с активным светофильтром («хамелеон»)

ГОСТ 12.4.254-2013 — межгосударственный стандарт, который устанавливает общие технические условия для средств индивидуальной защиты глаз и лица при сварке и аналогичных процессах.

Сертификаты соответствия (декларации о соответствии) при обязательном подтверждении соответствия СИЗ.

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 17  II.7 от 20.05.2025г.

### Очки защитные газосварщика

требованиям ТР ТС 019/2011 и ГОСТ 12.4.253-2013 (EN 166:2002) — межгосударственный стандарт, который устанавливает общие технические условия для средств индивидуальной защиты глаз и лица при сварке и аналогичных процессах.

Сертификаты соответствия (декларации о соответствии) при обязательном подтверждении соответствия СИЗ.