|  |  |
| --- | --- |
| **Անվանումը** | **ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1**  **Տեխնիկական բնութագիր** |
| 1-ին չափաբաժին  Տղամարդու բժշկական համազգեստ | Բժշկական համազգեստի լրակազմը պետք է բաղկացած լինի կիսաթև վերնազգեստից և տաբատից:  **Համազգեստը** պետք է լինի բամբակապոլիեսթերային կտորից: Կտորի բաղադրությունը 51% բամբակ, 49% պոլիեսթեր, մակերեսային խտությունը - 225±5գ/մ²: Կտորի պատռման բեռնվածությունը ըստ հիմքի պետք է կազմի ոչ պակաս 1,700Ն, ըստ միջնաթելի ոչ պակաս 600Ն: Հագուստի գծային չափսերի փոփոխությունը թաց մշակումից հետո ըստ հիմքի պետք է կազմի ոչ ավել -3%, ըստ միջնաթելի ± 2.5%: Կտորի ներկի կայունությունը լվացման և լույսի հանդեպ պետք է կազմի 4 բալ:  Հագուստի գունային համադրությունը՝ մուգ կապույտ գույնը (գույնի կոդը 5315) համադրված եգիպտացորենի կապույտ գունի հետ (գույնի կոդը 5255):  Վերնազգեստի ձևվածքն ուղիղ ուրվագծով, V- աձև օձիքով, օձիքի վրա կտորե կախիչ և պիտակ՝ տեսականու չափսի մասին նշումով: Վերնազգեստի վրա պետք է տեղադրված լինի երեք հատ վրադիր գրպան, որից երկուսը ներքևի կողային հատվածներում, իսկ մեկ հատը կրծքավանդակի աջակողմյան հատվածում: Վրադիր գրպանների եզրերը և օձիքի V- անման հատվածը պետք է մշակվեն եգիպտացորենի կապույտ գույնի կտորից:  Վերնազգեստի մեջքի մասում բարձրորակ տպագրական ներկով տպվում է կազմակերպության անվան հապավումը և հավասարաթև խաչ՝ եզրագծված։ Կրծքավանդակի գրպանի վրա բարձրորակ տպագրական ներկով տպվում է պատվիրատուի տարբերանշանը: Կրծքավանդակի ձախակողմյան հատվածում ամեն շահառուի համար տպվում է անհատական անուն ազգանուն, իսկ կրծքավանդակի աջ մասում՝ վրադիր գրպանի վերնամասում՝ յուրաքանչյուր ստորաբաժանման համար իր անվանումը:  Տաբատը ուղիղ ուրվագծով , ռետինե գոտիով: Տաբատը պետք է ունենա երեք գրպան, որից երկուսը կողային հատվածում, իսկ մեկը ծնկամասում: Կողային գրպանները ներսի ՝ մշակված մետաքսյա աստառով: Ծնկամասի գրպանը վրադիր ՝ ծածկող կափույրով՝ ընդ որում կափույրը մշակվում է 2 կտորից, որից վերին հատվածինը մուգ կապույտ գույնի, իսկ ներքին հատվածինը եգիպտացորենի կապույտ գույնի՝ վերինից 1-2 մմ լայն: Կափույրը մշակվում է մի կողմից ուղիղ, իսկ մյուս կողմից շեղակի ձևվածքով: Կափույրի վրա տեղադրված է եգիպտացորենի կապույտ գույնի փոկ՝ բացելուց գրպանը չաղտոտելու համար:  Փաթեթավորումը թափանցիկ պոլիէթիլենային տոպրակներով: Տոպրակները պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսը:  Մատակարար կազմակերպությունը մատակարարումից առաջ պետք է Պատվիրատուի համաձայնեցմանը ներկայացնի մեկ լրակազմ օրինակ նմուշներ` արտաքին տեսքը համաձայնեցնելու համար: Հաստատված նմուշն հանդիսանում է պայմանագրով սահմանված քանակի մաս և ենթակա է մուտքագրման` վերջին խմբաքանակը ներկայացնելիս:  Մատակարարվող ապրանքները պետք է լինեն նոր, յուրաքանչյուր մատակարարված խմբաքանակի համար, անհրաժեշտության դեպքում Պատվիրատուի պահանջով մատակարար կազմակերպությունը իր միջոցների հաշվին պետք է ներկայացնի տեխնիկական բնութագրերին համապատասխանության վերաբերյալ ՀՀ-ում և/կամ ԵԱՏՄ – ում հավատարմագրված կազմակերպության կողմից տրված լաբորատոր փորձարկման եզրակացություն: |
| 1-ին չափաբաժին Կանացի բժշկական համազգեստ | Բժշկական համազգեստի լրակազմը պետք է բաղկացած լինի կիսաթև վերնազգեստից և տաբատից:  **Համազգեստը** պետք է լինի բամբակապոլիեսթերային կտորից: Կտորի բաղադրությունը 51% բամբակ, 49% պոլիեսթեր, մակերեսային խտությունը - 225±5գ/մ²: Կտորի պատռման բեռնվածությունը ըստ հիմքի պետք է կազմի ոչ պակաս 1,700Ն, ըստ միջնաթելի ոչ պակաս 600Ն: Հագուստի գծային չափսերի փոփոխությունը թաց մշակումից հետո ըստ հիմքի պետք է կազմի ոչ ավել -3%, ըստ միջնաթելի ± 2.5%: Կտորի ներկի կայունությունը լվացման և լույսի հանդեպ պետք է կազմի 4 բալ:  Հագուստի գունային համադրությունը՝ եգիպտացորենի կապույտ գունը (գույնի կոդը 5255) համադրված մուգ կապույտ գույնի հետ (գույնի կոդը 5315):  Վերնազգեստի ձևվածքն ուղիղ ուրվագծով, V- աձև օձիքով, օձիքի վրա կտորե կախիչ և պիտակ՝ տեսականու չափսի մասին նշումով: Վերնազգեստի վրա պետք է տեղադրված լինի երեք հատ վրադիր գրպան, որից երկուսը ներքևի կողային հատվածներում, իսկ մեկ հատը կրծքավանդակի աջակողմյան հատվածում: Վրադիր գրպանների եզրերը և օձիքի V- անման հատվածը պետք է մշակվեն մուգ կապույտ գույնի կտորից:  Վերնազգեստի մեջքի մասում բարձրորակ տպագրական ներկով տպվում է կազմակերպության անվան հապավումը և հավասարաթև խաչ՝ եզրագծված։ Կրծքավանդակի գրպանի վրա բարձրորակ տպագրական ներկով տպվում է պատվիրատուի տարբերանշանը: Կրծքավանդակի ձախակողմյան հատվածում ամեն շահառուի համար տպվում է անհատական անուն ազգանուն, իսկ կրծքավանդակի աջ մասում՝ վրադիր գրպանի վերնամասում՝ յուրաքանչյուր ստորաբաժանման համար իր անվանումը:  Տաբատը ուղիղ ուրվագծով , ռետինե գոտիով: Տաբատը պետք է ունենա երեք գրպան, որից երկուսը կողային հատվածում, իսկ մեկը ծնկամասում: Կողային գրպանները ներսի ՝ մշակված մետաքսյա աստառով: Ծնկամասի գրպանը վրադիր ՝ ծածկող կափույրով՝ ընդ որում կափույրը մշակվում է 2 կտորից, որից վերին հատվածինը մուգ կապույտ գույնի, իսկ ներքին հատվածինը եգիպտացորենի կապույտ գույնի՝ վերինից 1-2 մմ լայն: Կափույրը մշակվում է մի կողմից ուղիղ, իսկ մյուս կողմից շեղակի ձևվածքով: Կափույրի վրա տեղադրված է եգիպտացորենի կապույտ գույնի փոկ՝ բացելուց գրպանը չաղտոտելու համար:  Փաթեթավորումը թափանցիկ պոլիէթիլենային տոպրակներով: Տոպրակները պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսը:  Մատակարար կազմակերպությունը մատակարարումից առաջ պետք է Պատվիրատուի համաձայնեցմանը ներկայացնի մեկ լրակազմ օրինակ նմուշներ` արտաքին տեսքը համաձայնեցնելու համար: Հաստատված նմուշն հանդիսանում է պայմանագրով սահմանված քանակի մաս և ենթակա է մուտքագրման` վերջին խմբաքանակը ներկայացնելիս:  Մատակարարվող ապրանքները պետք է լինեն նոր, յուրաքանչյուր մատակարարված խմբաքանակի համար, անհրաժեշտության դեպքում Պատվիրատուի պահանջով մատակարար կազմակերպությունը իր միջոցների հաշվին պետք է ներկայացնի տեխնիկական բնութագրերին համապատասխանության վերաբերյալ ՀՀ-ում և/կամ ԵԱՏՄ – ում հավատարմագրված կազմակերպության կողմից տրված լաբորատոր փորձարկման եզրակացություն: |
| 2-րդ չափաբաժինԽալաթ տղամարդու | Խալաթը պետք է լինի սպիտակ գույնի կտորից: Կտորի բաղադրությունը 35% բամբակ, 65% վիսկոզա, մակերեսային խտությունը - 155±5գ/մ²: Խալաթ ուղիղ ուրվագծով , ծալովի օձիքով, երեք վրադիր գրպաններով: Գրպաններից երկուսը տեղակայված ներքևի կողային հատվածներում, իսկ մեկը՝ կրծքավանդակի ձախակողմյան հատվածում: Գրպանների վերին եզրերից 2-3 սմ հեռավորության վրա տեղադրված պետք է լինեն կանթեր: Կանթերը և օձիքի ներսի հատվածը պետք է մշակված լինեն մոխրագույն կտորով: Խալաթի կրծքավանդակի գրպանի վրա տպվում է պատվիրատուի տարբերանշանը:  Փաթեթավորումը թափանցիկ պոլիէթիլենային տոպրակներով: Տոպրակները պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսը:  Մատակարար կազմակերպությունը մատակարարումից առաջ պետք է Պատվիրատուի համաձայնեցմանը ներկայացնի մեկ լրակազմ օրինակ նմուշներ` արտաքին տեսքը համաձայնեցնելու համար: Հաստատված նմուշն հանդիսանում է պայմանագրով սահմանված քանակի մաս և ենթակա է մուտքագրման` վերջին խմբաքանակը ներկայացնելիս:  Մատակարարվող ապրանքները պետք է լինեն նոր, յուրաքանչյուր մատակարարված խմբաքանակի համար, անհրաժեշտության դեպքում Պատվիրատուի պահանջով մատակարար կազմակերպությունը իր միջոցների հաշվին պետք է ներկայացնի տեխնիկական բնութագրերին համապատասխանության վերաբերյալ ՀՀ-ում և/կամ ԵԱՏՄ – ում հավատարմագրված կազմակերպության կողմից տրված լաբորատոր փորձարկման եզրակացություն: |
| 2-րդ չափաբաժին Խալաթ կանացի | Խալաթը պետք է լինի սպիտակ գույնի կտորից: Կտորի բաղադրությունը 35% բամբակ, 65% վիսկոզա, մակերեսային խտությունը – 155±5գ/մ²: Խալաթը ուղիղ ուրվագծով , ծալովի օձիքով, երեք վրադիր գրպաններով: Գրպաններից երկուսը պետք է տեղակայված լինեն ներքևի կողային հատվածներում, իսկ մեկը՝ կրծքավանդակի ձախակողմյան հատվածում: Գրպանների վերին եզրերից 2-3 սմ հեռավորության վրա պետք է տեղադրված լինեն կանթեր: Կանթերը և օձիքի ներսի հատվածը պետք է մշակվեն մոխրագույն կտորով: Խալաթի կրծքավանդակի գրպանի վրա տպվում է պատվիրատուի տարբերանշանը:  Փաթեթավորումը թափանցիկ պոլիէթիլենային տոպրակներով: Տոպրակները պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսը:  Մատակարար կազմակերպությունը մատակարարումից առաջ պետք է Պատվիրատուի համաձայնեցմանը ներկայացնի մեկ լրակազմ օրինակ նմուշներ` արտաքին տեսքը համաձայնեցնելու համար: Հաստատված նմուշն հանդիսանում է պայմանագրով սահմանված քանակի մաս և ենթակա է մուտքագրման` վերջին խմբաքանակը ներկայացնելիս:  Մատակարարվող ապրանքները պետք է լինեն նոր, յուրաքանչյուր մատակարարված խմբաքանակի համար, անհրաժեշտության դեպքում Պատվիրատուի պահանջով մատակարար կազմակերպությունը իր միջոցների հաշվին պետք է ներկայացնի տեխնիկական բնութագրերին համապատասխանության վերաբերյալ ՀՀ-ում և/կամ ԵԱՏՄ – ում հավատարմագրված կազմակերպության կողմից տրված լաբորատոր փորձարկման եզրակացություն: |
| 3-րդ չափաբաժին Ժիլետ ձմեռային՝ կանացի | Ձմեռային Ժիլետը պետք է լինի ջրակայուն կտորից: Կտորի բաղադրությունը 100% պոլիեսթեր, խությունը 90±5գ/մ²: Կտորի տեսակը Դյուսպո կամ համարժեք: Կտորի գույնը՝ կապույտ (գույնի երանգը նախապես համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ): Ձմեռային ժիլետը ուղիղ ուրվագծով, կանգուն օձիքով: Ժիլետը պետք է ունենա երկու կողային ներսի գրպաններ, կոճկումը պետք է իրականացվի պլաստմասը տրակտոր տիպի շղթայով: Ժիելտի առաջամասում և ետևամասում որպես տաքացնող ներդիր տեղադրվում է 300 գ/մ2 խտությամբ սինթեպոն, որը կարվում է սև գույնի մետաքսյա աստառի հետ: Մետաքսյա աստառի մակերեսային խտությունը պետք է կազմի ոչ պակաս 60- 65 գ/մ2: Ժիլետի առաջամասը և ետևամասը մշակվում են 8-10 սմ հեռավորության վրա միմյանց նկատմամբ զուգահեռ կարված զարդակարերով: Օձիքի ներսում՝ վզամասի հետ շփվող հատվածը մշակվում է Պոլառ կամ համարժեք տիպի փափուկ տրիկոտաժե գործվածքից: Ժիլետի մեջքի մասում բարձրորակ տպագրական ներկով տպվում է կազմակերպության անվան հապավումը և հավասարաթև խաչ՝ եզրագծված։  Փաթեթավորումը թափանցիկ պոլիէթիլենային տոպրակներով: Տոպրակները պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսը:  Մատակարար կազմակերպությունը մատակարարումից առաջ պետք է Պատվիրատուի համաձայնեցմանը ներկայացնի մեկ լրակազմ օրինակ նմուշներ` արտաքին տեսքը համաձայնեցնելու համար: Հաստատված նմուշն հանդիսանում է պայմանագրով սահմանված քանակի մաս և ենթակա է մուտքագրման` վերջին խմբաքանակը ներկայացնելիս:  Մատակարարվող ապրանքները պետք է լինեն նոր, յուրաքանչյուր մատակարարված խմբաքանակի համար, անհրաժեշտության դեպքում Պատվիրատուի պահանջով մատակարար կազմակերպությունը իր միջոցների հաշվին պետք է ներկայացնի տեխնիկական բնութագրերին համապատասխանության վերաբերյալ ՀՀ-ում և/կամ ԵԱՏՄ – ում հավատարմագրված կազմակերպության կողմից տրված լաբորատոր փորձարկման եզրակացություն |
| 3-րդ չափաբաժին Ժիլետ ձմեռային՝ տղամարդու | Ձմեռային Ժիլետը պետք է լինի ջրակայուն կտորից: Կտորի բաղադրությունը 100% պոլիեսթեր, խությունը 90±5գ/մ²: Կտորի տեսակը Դյուսպո կամ համարժեք: Կտորի գույնը՝ կապույտ (գույնի երանգը նախապես համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ): Ձմեռային ժիլետը ուղիղ ուրվագծով, կանգուն օձիքով: Ժիլետը պետք է ունենա երկու կողային ներսի գրպաններ, կոճկումը պետք է իրականացվի պլաստմասը տրակտոր տիպի շղթայով: Ժիելտի առաջամասում և ետևամասում որպես տաքացնող ներդիր տեղադրվում է 300 գ/մ2 խտությամբ սինթեպոն, որը կարվում է սև գույնի մետաքսյա աստառի հետ: Մետաքսյա աստառի մակերեսային խտությունը պետք է կազմի ոչ պակաս 60- 65 գ/մ2: Ժիլետի առաջամասը և ետևամասը մշակվում են 8-10 սմ հեռավորության վրա միմյանց նկատմամբ զուգահեռ կարված զարդակարերով: Օձիքի ներսում՝ վզամասի հետ շփվող հատվածը մշակվում է Պոլառ կամ համարժեք տիպի փափուկ տրիկոտաժե գործվածքից: Ժիլետի մեջքի մասում բարձրորակ տպագրական ներկով տպվում է կազմակերպության անվան հապավումը և հավասարաթև խաչ՝ եզրագծված։  Փաթեթավորումը թափանցիկ պոլիէթիլենային տոպրակներով: Տոպրակները պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսը:  Մատակարար կազմակերպությունը մատակարարումից առաջ պետք է Պատվիրատուի համաձայնեցմանը ներկայացնի մեկ լրակազմ օրինակ նմուշներ` արտաքին տեսքը համաձայնեցնելու համար: Հաստատված նմուշն հանդիսանում է պայմանագրով սահմանված քանակի մաս և ենթակա է մուտքագրման` վերջին խմբաքանակը ներկայացնելիս:  Մատակարարվող ապրանքները պետք է լինեն նոր, յուրաքանչյուր մատակարարված խմբաքանակի համար, անհրաժեշտության դեպքում Պատվիրատուի պահանջով մատակարար կազմակերպությունը իր միջոցների հաշվին պետք է ներկայացնի տեխնիկական բնութագրերին համապատասխանության վերաբերյալ ՀՀ-ում և/կամ ԵԱՏՄ – ում հավատարմագրված կազմակերպության կողմից տրված լաբորատոր փորձարկման եզրակացություն: |
| 4-րդ չափաբաժին Ձմեռային համազգեստ տղամարդու | Ձմեռային արտահագուստը պետք է բաղկացած լինի հանովի գլխանոցով ձմեռային բաճկոնից և ձմեռային տաբատից:  Արտահագուստը պետք է լինի պոլիեսթերաբամբակային յուղաջրակայուն ( МВО ) կտորից: Կտորի բաղադրությունը 40% բամբակ, 60% պոլիեսթեր, մակերեսային խտությունը - 245գ/մ²: Թելերի քանակը 10 սմ վրա ըստ հիմքի պետք է կազմի 430± 5, ըստ միջնաթելի 175 ± 5, 50 x 200մմ չափսի կտորի պատռման բեռնվածությունը ըստ հիմքի պետք է կազմի ոչ պակաս 2000Ն, ըստ միջնաթելի ոչ պակաս 500Ն, կտորի յուղակայունությունը / յուղանդրադարձման ցուցանիշը նախնական տեսքում պետք է կազմի 5 բալ, իսկ 5 անգամյա լվանալուց հետո ցուցանիշը չպետք է փոխվի: Հագուստի գծային չափսերի փոփոխությունը թաց մշակումից հետո ըստ հիմքի պետք է կազմի ոչ ավել -3.5%, ըստ միջնաթելի ± 2.5%:  Հագուստի գունային համադրությունը՝ մուգ կապույտ գույնը (գույնի կոդը 5315) համադրված եգիպտացորենի կապույտ գունի հետ (գույնի կոդը 5255):  Բաճկոնի ձևվածքն ուղիղ ուրվագծով, ներքևի հատվածում տեղադրված գոտի՝ ռեզինե մանժետով: Երկարությունը գոտկատեղից 15-20 սմ ներքև, կանգուն օձիքով, օձիքի վրա կտորե կախիչ և պիտակ՝ տեսականու չափսի մասին նշումով: Բաճկոնի առաջամասում և ետևամասում որպես տաքացնող ներդիր տեղադրվում է 300 գ/մ2 խտությամբ սինթեպոն, որը մգդակվում է սև գույնի մետաքսյա աստառի հետ շեղանկյուն փախլավանման հյուսքով, իսկ թևերի հատվածում 200 գ/մ2 խտությամբ սինթեպոն, որը ևս մգդակվում է սև գույնի մետաքսյա աստառի հետ շեղանկյուն փախլավանման հյուսքավ: Մետաքսյա աստառի մակերեսային խտությունը պետք է կազմի ոչ պակաս 60- 65 գ/մ2:  Թևքերը ներկարվում են, դաստակի հատվածում 5 սմ լայնությամբ ռեզինե մանժետով: Բաճկոնը կոճկվում է քամուց պաշտպանող կափույրի տակ տեղադրված նեյլոնե շղթայով: Պաշտպանող կափույրը միանում է առաջամասին նիկելագույն 4-5 զույգ կոճգամներով:  Բաճկոնի ներքևի կողային հատվածում պետք է առկա լինի 2 ներսի գրպան, որոնց մուտքի հատվածն մշակվում է եգիպտացորենի կապույտ գույնի նեղ երիզներով, որոնց մեջտեղում տեղադրվում է նեյլոնե շղթաներ: Բաճկոնը պետք է ունենա նաև 1 վրադիր ծավալային գրպան կրծքամասի ձախ հատվածում: Կրծքամասի գրպանը փակվում է կափույրով՝ ընդ որում կափույրը մշակվում է 2 կտորից, որից վերին հատվածինը մուգ կապույտ գույնի, իսկ ներքին հատվածինն եգիպտացորենի կապույտ գույնի՝ վերինից 1-2 մմ լայն: Կափույրը մշակվում է մի կողմից ուղիղ, իսկ մյուս կողմից շեղակի ձևվածքով: Բաճկոնի կրծքավանդակի հատվածի վրադիր գրպանը մշակվում է զույգ կարերով, իսկ ծածկող կափույրի վրա տեղադրված են եգիպտացորենի կապույտ գույնի փոկ՝ բացելուց գրպանը չաղտոտելու համար: Կրծքային գրպանը փակվում է կպչունային փականներով:  Բաճկոնի բոլոր զարդակարերը պետք է լինեն զույգ կարով՝ մշակված կարի մեքենայի զույգ ասեղով: Բաճկոնի մեջքի մասում բարձրորակ տպագրական ներկով տպվում է կազմակերպության անվան հապավումը և հավասարաթև խաչ՝ եզրագծված։ Կրծքավանդակի գրպանի վրա բարձրորակ տպագրական ներկով տպվում է պատվիրատուի տարբերանշանը:  Գլխանոցը բաղկացած է 3 հատվածից, որից մեջտեղինն եգիպտացորենի կապույտ գույնի, իսկ երկու կողային հատվածներինն մուգ կապույտ: Գլխանոցն առանձնանում է բաճկոնից շղթայի միջոցով, իսկ կոճկումն իրականացվում է միմիյանց նկատմամբ խաչաձև կարված 7 սմ երկարությամբ երկու զույգ կպչունային ժապավեններվ:  Տաբատը ուղիղ ձևվածքի; ներսի կողմից որպես տաքացնող ներդիր տեղադրվում է 200 գ/մ2 խտությամբ սինթեպոն, որը մգդակված է սև գույնի մետաքսյա աստառի հետ շեղանկյուն փախլավանման հյուսքով: Մետաքսյա աստառի մակերեսային խտությունը պետք է կազմի ոչ պակաս 60- 65 գ/մ2: Տաբատը ունի առջևից 2 կողային ներսի գրպաններ և 1 վրադիր ծավալային գրպան ծնկամասի հատվածում: Կողային ներսի գրպանի մուտքի ձևվածքը շեղ է, որի մուտքի հատվածն մշակված է եգիպտացորենի կապույտ գույնի նեղ երիզներով: Վրադիր գրպանը փակվում է կափույրով՝ ընդ որում կափույրը մշակվում է 2 կտորից, որից վերին հատվածինը մուգ կապույտ գույնի, իսկ ներքին հատվածինը եգիպտացորենի կապույտ գույնի՝ վերինից 1-2 մմ լայն: Վրադիր գրպանը մշակվում է զույգ կարերով, իսկ ծածկող կափույրի վրա տեղադրված է եգիպտացորենի կապույտ գույնի փոկ՝ բացելուց գրպանը չաղտոտելու համար: Գրպանը փակվում է կպչունային փականով:  Տաբատի գոտին 4 սմ լայնությամբ է, որի վրա կան 5 կամրջակ` գոտին անցկացնելու համար: Առաջամասը կոճկվում է նեյլոնե շղթայով և կոճակով: Տաբատի գոտու մեջ տեղադրված է 3.5 - 4 սմ լայնությամբ էլաստիկ ժապավեն՝ շիբլետանման ռեզին՝ նախատեսված տաբատի չափսն կարգավորելու համար:  Տաբատի բոլոր զարդակարերը պետք է լինեն զույգ կարով՝ մշակված կարի մեքենայի զույգ ասեղով:  Փաթեթավորումը թափանցիկ պոլիէթիլենային տոպրակներով, մեկ տոպրակի մեջ 1 լրակազմ: Տոպրակները պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսը: |
| 4-րդ չափաբաժին Ձմեռային համազգեստ կանացի   |  |  | | --- | --- | |  | µÅßÏ³Ï³Ý ï³ù í»ñÝ³ß³åÇÏ ¨ ³Ý¹ñ³í³ñïÇù | | Ձմեռային արտահագուստը պետք է բաղկացած լինի հանովի գլխանոցով ձմեռային բաճկոնից և ձմեռային տաբատից:  Արտահագուստը պետք է լինի պոլիեսթերաբամբակային յուղաջրակայուն ( МВО ) կտորից: Կտորի բաղադրությունը 40% բամբակ, 60% պոլիեսթեր, մակերեսային խտությունը - 245գ/մ²: Թելերի քանակը 10 սմ վրա ըստ հիմքի պետք է կազմի 430± 5, ըստ միջնաթելի 175 ± 5, 50 x 200մմ չափսի կտորի պատռման բեռնվածությունը ըստ հիմքի պետք է կազմի ոչ պակաս 2000Ն, ըստ միջնաթելի ոչ պակաս 500Ն, կտորի յուղակայունությունը / յուղանդրադարձման ցուցանիշը նախնական տեսքում պետք է կազմի 5 բալ, իսկ 5 անգամյա լվանալուց հետո ցուցանիշը չպետք է փոխվի: Հագուստի գծային չափսերի փոփոխությունը թաց մշակումից հետո ըստ հիմքի պետք է կազմի ոչ ավել -3.5%, ըստ միջնաթելի ± 2.5%:  Հագուստի գունային համադրությունը՝ եգիպտացորենի կապույտ գունը (գույնի կոդը 5255) համադրված մուգ կապույտ գույնը (գույնի կոդը 5315) հետ:  Բաճկոնի ձևվածքն ուղիղ ուրվագծով, ներքևի հատվածում տեղադրված գոտի՝ ռեզինե մանժետով: Երկարությունը գոտկատեղից 15-20 սմ ներքև, կանգուն օձիքով, օձիքի վրա կտորե կախիչ և պիտակ՝ տեսականու չափսի մասին նշումով: Բաճկոնի առաջամասում և ետևամասում որպես տաքացնող ներդիր տեղադրվում է 300 գ/մ2 խտությամբ սինթեպոն, որը մգդակված է սև գույնի մետաքսյա աստառի հետ շեղանկյուն փախլավանման հյուսքով, իսկ թևերի հատվածում 200 գ/մ2 խտությամբ սինթեպոն, որը ևս մգդակված է սև գույնի մետաքսյա աստառի հետ շեղանկյուն փախլավանման հյուսքով: Մետաքսյա աստառի մակերեսային խտությունը պետք է կազմի ոչ պակաս 60- 65 գ/մ2:  Թևքերը ներկարվում են, դաստակի հատվածում 5 սմ լայնությամբ ռեզինե մանժետով: Բաճկոնը կոճկվում է քամուց պաշտպանող կափույրի տակ տեղադրված նեյլոնե շղթայով: Պաշտպանող կափույրը միանում է առաջամասին նիկելագույն 4-5 զույգ կոճգամներով:  Բաճկոնի ներքևի կողային հատվածում պետք է առկա լինի 2 ներսի գրպան, որոնց մուտքի հատվածն մշակվում է մուգ կապույտ գույնի նեղ երիզներով, որոնց մեջտեղում տեղադրվում են նեյլոնե շղթաներ: Բաճկոնն ունի նաև 1 վրադիր ծավալային գրպան կրծքամասի ձախ հատվածում: Կրծքամասի գրպանը փակվում է կափույրով՝ ընդ որում կափույրը մշակվում է 2 կտորից, որից վերին հատվածինը եգիպտացորենի կապույտ գույնի, իսկ ներքին հատվածինն մուգ կապույտ գույնի՝ վերինից 1-2 մմ լայն: Կափույրը մշակվում է մի կողմից ուղիղ, իսկ մյուս կողմից շեղակի ձևվածքով: Բաճկոնի կրծքավանդակի հատվածի վրադիր գրպանը մշակվում է զույգ կարերով, իսկ ծածկող կափույրի վրա տեղադրվում են մուգ կապույտ գույնի փոկ՝ բացելուց գրպանը չաղտոտելու համար: Կրծքային գրպանը փակվում է կպչունային փականներով:  Բաճկոնի բոլոր զարդակարերը պետք է լինեն զույգ կարով՝ մշակված կարի մեքենայով՝ զույգ կարերով: Բաճկոնի մեջքի մասում բարձրորակ տպագրական ներկով տպվում է կազմակերպության անվան հապավումը և հավասարաթև խաչ՝ եզրագծված։ Կրծքավանդակի գրպանի վրա բարձրորակ տպագրական ներկով տպվում է պատվիրատուի տարբերանշանը::  Գլխանոցը պետք է բաղկացած լինի 3 հատվածից, որից մեջտեղինն մուգ կապույտ գույնի, իսկ երկու կողային հատվածներինը եգիպտացորենի կապույտ: Գլխանոցն առանձնանում է բաճկոնից շղթայի միջոցով, իսկ կոճկումն իրականացվում է միմիյանց նկատմամբ խաչաձև կարված 7 սմ երկարությամբ երկու զույգ կպչունային ժապավեններվ:  Տաբատը ուղիղ ձևվածքի; ներսի կողմից որպես տաքացնող ներդիր տեղադրվում է 200 գ/մ2 խտությամբ սինթեպոն, որը մգդակված է սև գույնի մետաքսյա աստառի հետ շեղանկյուն փախլավանման հյուսքով: Մետաքսյա աստառի մակերեսային խտությունը պետք է կազմի ոչ պակաս 60- 65 գ/մ2: Տաբատը պետք է ունենա առջևից 2 կողային ներսի գրպաններ և 1 վրադիր ծավալային գրպան ծնկամասի հատվածում: Կողային ներսի գրպանի մուտքի ձևվածքը շեղ, որի մուտքի հատվածն մշակվում է մուգ կապույտ գույնի նեղ երիզներով: Վրադիր գրպանը փակվում է կափույրով՝ ընդ որում կափույրը մշակվում են 2 կտորից, որից վերին հատվածինը եգիպտացորենի կապույտ գույնի, իսկ ներքին հատվածինը մուգ կապույտ գույնի՝ վերինից 1-2 մմ լայն: Վրադիր գրպանը մշակվում է զույգ կարերով, իսկ ծածկող կափույրի վրա տեղադրված է մուգ կապույտ գույնի փոկ՝ բացելուց գրպանը չաղտոտելու համար: գրպանը փակվում է կպչունային փականով:  Տաբատի գոտին 4 սմ լայնությամբ, որի վրա կան 5 կամրջակ` գոտին անցկացնելու համար: Առաջամասը կոճկվում է նեյլոնե շղթայով և կոճակով: Տաբատի գոտու մեջ տեղադրված է 3.5 - 4 սմ լայնությամբ էլաստիկ ժապավեն՝ շիբլետանման ռեզին՝ նախատեսված տաբատի չափսն կարգավորելու համար:  Տաբատի բոլոր զարդակարերը պետք է լինեն զույգ կարով՝ մշակված կարի մեքենայով՝ զույգ ասեղներով։  Փաթեթավորումը թափանցիկ պոլիէթիլենային տոպրակներով, մեկ տոպրակի մեջ 1 լրակազմ: Տոպրակները պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսը: |

**\* Բոլոր ապրանքները մատակարարվելու են մատակարների միջոցներով, ուժերով և հաշվին։**

**\*\*Ապրանքի մատակարարման ժամկետը սահմանվում է առնվազն 20 օրացուցային օր, որի հաշվարկը կատարվում է համաձայնագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայմանն ուժի մեջ մտնելու օրը, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է ապրանքը մատակարարել ավելի կարճ ժամկետում: Մատակարարման վերջնաժամկետը չի կարող ավել լինել, քան տվյալ տարվա դեկտեմբերի 25-ը:**

**\*\* Եթե ընտրված մասնակցի հայտով ներկայավել է մեկից ավելի արտադրողների կողմից արտադրված, ինչպես նաև տարբեր ապրանքային նշան, ֆիրմային անվանում և մոդել ունեցող ապրանքներ, ապա դրանցից բավարար գնահատվածները ներառվում են սույն հավելվածում: Եթե հրավերով չի նախատեսվում մասնակցի կողմից առաջարկվող ապրանքի՝ ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանման, մոդելի և արտադրողի վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացում, ապա հանվում են «ապրանքային նշանը, ֆիրմային անվանումը, մոդելը և արտադրողի անվանումը» սյունակը:**

**\*\*\*Եթե պայմանագրի գործողության ընթացքում Պատվիրատուի կողմից գնման առարկայի պահանջը ներկայացվել է ոչ ամբողջ խմբաքանակի համար, ապա գնման առարկայի չմատակարարված, մնացորդային խմբաքանակի մասով պայմանագիրը լուծվում Է:**

**\*\*\*\* Մատակարար կազմակերպությունը մատակարարումից առաջ պետք է Պատվիրատուի համաձայնեցմանը ներկայացնի մեկ լրակազմ օրինակ նմուշներ` արտաքին տեսքը համաձայնեցնելու համար: Հաստատված նմուշն հանդիսանում է պայմանագրով սահմանված քանակի մաս և ենթակա է մուտքագրման` վերջին խմբաքանակը ներկայացնելիս:**

**\*\*\*\*Կանանց և տղամարդկանց համար անհրաժեշտ քանակները պետք է հաշվել ընդհանուր քանակի 70/30 տոկոսային հարաբերությամբ: Հստակեցված քանակներն ու չափսերը կատարողին կտրամադրվի պայմանագրի կատարման փուլում։**

**\*\*\*\*\*Փաթեթավորումը թափանցիկ պոլիէթիլենային տոպրակներով: Տոպրակները պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսը:**

**\*\*\*\*\*\*Մատակարարվող ապրանքները պետք է լինեն նոր, յուրաքանչյուր մատակարարված խմբաքանակի համար, անհրաժեշտության դեպքում Պատվիրատուի պահանջով մատակարար կազմակերպությունը իր միջոցների հաշվին պետք է ներկայացնի տեխնիկական բնութագրերին համապատասխանության վերաբերյալ ՀՀ-ում և/կամ ԵԱՏՄ – ում հավատարմագրված կազմակերպության կողմից տրված լաբորատոր փորձարկման եզրակացություն:**

**\*\*\*\*\* Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սյունակում ժամկետի հաշվարկը սահմանվում է օրացուցային օրերով՝ հաշվարկն իրականացնելով ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից**