ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 4  I.6, I.7 от 28.04.2024г

Комплект (куртка, брюки) спецодежды слесаря

одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, согласно ГОСТ 12.4.280-2014

| N | Наименование | Комплект | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Комплект летняя спецодежды слесаря |  |  |
| I.6* | Куртка летняя с логотипом ЗАО «Газпром Армения» без капюшона | 1 | Согласно ГОСТ 12.4.280-2014 |
| I.7* | Брюки летние, без подтяжек | 1 | Согласно ГОСТ 12.4.280-2014 |
|  | Сертификат соответствия или декларирование соответствий согласно ТР ТС 019/2011 |  |  |

Физико-механические свойства материалов (спецодежды)

| Наименование показателя | Значения показателя для подгруппы спецодежды |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Зо | З | Мд | Ми | Мп |
| Поверхностная плотность, г/м, не более | 180 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Воздухопроницаемость*, дм/м·с, не менее | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Гигроскопичность, %, не менее | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Маслоотталкивание (в исходном виде), балл, не менее | - | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Маслоотталкивание после пяти стирок или химических чисток, балл, не менее |  | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Водоотталкивание (в исходном виде), у.е., не менее | - | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Водоотталкивание после пяти стирок или химических чисток, у.е., не менее | - | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Стойкость к проколу, Н, не менее | - | - | - | - | 13 |
| Сопротивление порезу, Н/мм, не менее | - | - | - | - | 2 |

*Առանց տաբատի կախոցների և բաճկոնի գլխածածկի   ձևանմուշ вариант 2:

______________________________________________ 	                _____________

Մասնակցի անվանումը (անունը) (ղեկավարի պաշտոնը, Անուն Ազգանունը)                                             (ստորագրությունը)

Կ. Տ.

______________________20   թ.

(ամսաթիվը, ամիսը)